## Slide 1: Utvrđivanje kriterija za odabir bešavne forme u nakladničkom uvezu knjiga Nastupno predavanje, Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 8. travnja 2014.
dr.sc. Suzana Pasanec Preprotić

## Slide 2: Opći “snimak” proizvoda u knjigoveškoj proizvodnji
Obilježja knjige
Naklada
Vrsta uveza
Forma uveza: Bešavni, šivani, mehanički
Vrsta i gramatura papira
Vrsta ljepila
Vrsta uvezne jedinice
Meki uvez, knjige za višekratnu upotrebu (II.klasa)
Tvrdi uvez
knjige za trajnu upotrebu
Blockbuster (Harry Poter, Lord of Rings)
***forma bešavnog uveza s elastičnim ljepilom
školski udžbenici, beletristika, popularna psihologija, bojanke, radni listići, rječnici, almanasi, bilježnice, putopisi, časopisi, lektira
opseg KB
VKB
ŠKB
dHKB
tok vlakanaca

## Slide 3: Značajke forme bešavnog uveza (lijepljeni)
najjednostavnija i najjeftinija forma uveza (veći opseg knjižnog bloka), šivana forma uveza nije ostvariva
visoki proizvodni kapacitet
jedinstvena tehnologija (strojni, automatizirani) bešavni uvez
primjena različitih vrsta i gramatura papira
minimalni utrošak materijala (papir, ljepilo)
moguća primjena uveznih jedinica: knjižni slog , list papira
Uvezne jedinice KS
s otpiljenim
hrptom
Jednodijelne kartonske
korice
Ljepilo

## Slide 4: Kriterij konkurentnosti
Nakladnički bešavni uvez
STROJNI bešavni uvez
serijska proizvodnja
male i srednje naklade
povećanje udjela
ljudskog rada u proizvodnji
različita konstrukcijska rješenja
radni pogon: nedefiniran
uslužna djelatnost
(malo poduzetništvo)*
LINIJSKI bešavni uvez
industrijska proizvodnja
velike naklade
smanjenje udjela
ljudskog rada u proizvodnji,
radni pogon: definiran
funkcija: distribucija, logistika
primarna djelatnost
TA
KA
KS
KB
pp MUK
GP MUK
TA
KA
KS
GP MUK
HM
PUR
HM
Kupac (tiskara)
Osnovna
proizvodnja

## Slide 5: Kriterij odabira uvezne jedinice u nakladničkom bešavnom uvezu
KNJIŽNI SLOG
visok proizvodni kapacitet
LIST PAPIRA
nizak proizvodni kapacitet
Opseg knjižnog bloka:
80 stranica
Opseg knjižnog sloga:
16 stranica
sabiranje = 5 sabirnih stanica
sabiranje = 40 sabirnih stanica
Opseg knjižnog bloka:
80 stranica
Opseg lista papira:
2 stranice
Doprinos konkurentnosti:
Standardi :
ISO 11800;
LBI Z39.78-2000.

## Slide 6
Kružni bešavni uvez Amigo - Muller Martini
Strojni bešavni uvez

## Slide 7
HM/
PUR
Linijski bešavni uvez
industrijska proizvodnja
automatizirani procesi industrijska
velike naklade
smanjen udjel ljudskog rada
značajna uloga: logistika, distribucija

## Slide 8: Kriterij odabira vrste ljepila u bešavnom nakladničkom uvezu
EVA hot-melt
EVA (etilen vinil acetat kopolimer): termoplastičan
Visoka produkcija knjiga “brzo sušeće ljepilo”
Lijepljenje prema ISO 3219
Preporuka: papir “veće” površinske hrapavosti prema ISO 8791-2:1990
Mehanizam lijepljenja: mehaničko usidrenje u papir
Neelastično ljepilo:(((
PURmelt
Značajke doprinosa čvrstoći forme uveza:
Teorija adhezijskog spajanja: po principu “ključ i brava”
(Izvor: Edward M. Petriet, Handbook of Adhesive and Sealants)

## Slide 9: Kriterij odabira vrste ljepila u bešavnom nakladničkom uvezu
PURmelt
PUR (reaktivni poliuretan)
Visoka produkcija knjiga ali “sporo sušeće ljepilo”:
Vrijeme sušenja ljepila: 24h, potpuno umrežavanje
polimera: 48h
Lijepljenje prema ISO 3219
Preporuka: papir “manje” površinske hrapavosti
ISO 8791-2:1990
Mehanizam lijepljenja: difuzija
Elastično ljepilo:)))
EVA hot-melt
Značajke doprinosa čvrstoći forme uveza:
Teorija adhezijskog spajanja: difuzija
(Izvor: Edward M. Petriet, Handbook of Adhesive and Sealants)

## Slide 10: Kriterij odabira vrste papira u bešavnom nakladničkom uvezu
Knjige za jednokratnu upotrebu (I. kategorija)
Knjige za višekratnu upotrebu (II. kategorija)
Knjige za trajnu upotrebu (III. kategorija)
Knjige s najvećim zahtjevom (IV. kategorija)
Podjela knjiga prema namjeni:

## Slide 11
Knjige za višekratnu upotrebu (II. kategorija)
BEZDRVNI PAPIR
sadrži primarna vlakna
čista tehnička celuloza
mljevenje: masno
dobra mehanička svojstva
tzv. “fibrilirano vlakno”
najkvalitetniji papiri
tiskovni papir (ofset)
papiri, 60-100 g/m2
Nepremazani
Satinirani
Površinski premazani
MOZGALICE
RIJEČNICI
RADNI LISTIĆI
POEZIJA
LEKTIRA
STRIPOVI
UDŽBENICI
PUTOPIS
ALMANAH
POPULARNA

## Slide 12
Knjige za višekratnu upotrebu (II. kategorija)
BEZDRVNI PAPIR
sadrži primarna vlakna
čista tehnička celuloza
mljevenje: masno
dobra mehanička svojstva
tzv. “fibrilirano vlakno”
najkvalitetniji papiri
tiskovni papir (ofset-rotacija)
naknadna obrada papira
“satiniranje”
Satinirani
Nepremazani
Površinski premazani
MOZGALICE
RIJEČNICI
RADNI LISTIĆI
POEZIJA
LEKTIRA
STRIPOVI
UDŽBENICI
PUTOPIS
ALMANAH
POPULARNA

## Slide 13
Knjige za višekratnu upotrebu (II. kategorija)
BEZDRVNI PAPIR
sadrži primarna vlakna
čista tehnička celuloza
mljevenje: masno
dobra mehanička svojstva
tzv. “fibrilirano vlakno”
oplemenjivanje površine papira
sastav: pigmenti + vezivo/škrob
povećana glatkoća i sjaj papira
najkvalitetniji tiskovni papiri
papiri za umjetnički tisak, 90-170 g/m2
Površinski premazani
Nepremazani
Satinirani
MOZGALICE
RIJEČNICI
RADNI LISTIĆI
POEZIJA
LEKTIRA
STRIPOVI
UDŽBENICI
PUTOPIS
ALMANAH
POPULARNA

## Slide 14
Knjige za višekratnu upotrebu (II. kategorija)
VOLUMINOZNI PAPIR
sadrži primarna vlakna
sadržaj drvenjače >10%
mljevenje: posno
slaba mehanička svojstva
žućkasto obojen
veliki specifični volumen
tiskovni papir (ofset)
papir, 60-80 g/m2
za tiskovine bez trajne vrijednosti
MOZGALICE
RIJEČNICI
RADNI LISTIĆI
POEZIJA
LEKTIRA
STRIPOVI
UDŽBENICI
PUTOPIS
ALMANAH
POPULARNA

## Slide 15
Knjige za višekratnu upotrebu (II. kategorija)
RECIKLIRANI PAPIR
sadrži sekundarna vlakna
(mješavina sekundarnih i primarnih)
slaba mehanička svojstva
tiskovni papir (ofset)
papir, 60-100 g/m2
za tiskovine bez trajne vrijednosti
MOZGALICE
RIJEČNICI
RADNI LISTIĆI
POEZIJA
LEKTIRA
STRIPOVI
UDŽBENICI
PUTOPIS
ALMANAH
POPULARNA

## Slide 16: Procjena kvalitete bešavnog uveza
Nakon obrade
hrpta KB
Nakon kidanja
Chart: Kvaliteta bešavne forme uveza s EVA hot-melt ljepilom
| Bn_80 | Bn_100
Indeks čvrstoće bešavni uvez (Nm/g) | 10.79 | 10.41
Indeks čvrstoće papira (Nm/g) | 26.78 | 26.77
FOGRA | 8.25 | 6.6
Bn_80
Nakon obrade
hrpta KB
Nakon kidanja
Bn_100

## Slide 17: Procjena kvalitete bešavnog uveza
Nakon obrade
hrpta KB
Bn_80
Nakon obrade
hrpta KB
Bn_100
Svojstva papira (ISO 187:1990) | Standard | Bn_80 | Bn_100
Debljina, µm | ISO 534 | + | +++
Specifični volume, g/cm3 | ISO 534 | + | +
Udio pepela, % | TAPPI 413 | + | ++
Udio CaCO3, % | TAPI 413 | + | ++
Površinska hrapavost-Bendtsen A, ml/min B, ml/min | ISO 2494 | +++ + | + +
Indeks čvrstoće CD, Nm/g | ISO 1924-2 | + | +
Linijska deformacija CD, % | ISO 1924-2 | ++ | +
Naprezanje CD, MPa | ISO 2758 | + | +
Modul elastičnosti MD, mNm2/g | ISO 2758 | + | +
Indeks cijepanja CD, Nm/g | ISO 1974 | + | +
Bezdrvni nepremazani papiri, masno mljevenje, čista tehnička celuloza |  |  | 

## Slide 18: Procjena kvalitete bešavnog uveza
Nakon obrade
hrpta KB
Nakon kidanja
Bp_115
Nakon obrade
hrpta KB
Nakon kidanja
Bp_150
Chart: Kvaliteta bešavne forme uveza s EVA hot-melt ljepilom
| Bps115 | Bpm150
Indeks čvrstoće bešavni uvez (Nm/g) | 4.29 | 4.4
Indeks čvrstoće papira (Nm/g) | 20.64 | 20.94
FOGRA | 5.74 | 4.4

## Slide 19: Procjena kvalitete bešavnog uveza
Nakon obrade
hrpta KB
Bp_115
Nakon obrade
hrpta KB
Bp_150
Svojstva papira (ISO 187:1990) | Standard | Bps_115 | Bpm_150
Debljina, µm | ISO 534 | + | ++
Specifični volume, g/cm3 | ISO 534 | + | ++
Udio pepela, % | TAPPI 413 | + | +
Udio CaCO3, % | TAPI 413 | + | +
Površinska hrapavost-Bendtsen A, ml/min B, ml/min | ISO 2494 | + + | +++ ++++
Indeks čvrstoće CD, Nm/g | ISO 1924-2 | + | +
Linijska deformacija CD, % | ISO 1924-2 | ++ | +
Naprezanje CD, MPa | ISO 2758 | + | +
Modul elastičnosti MD, mNm2/g | ISO 2758 | ++ | +
Indeks cijepanja CD, Nm/g | ISO 1974 | + | ++
Bezdrvni površinski premazani papiri, masno mljevenje, čista tehnička celuloza |  |  | 

## Slide 20: Procjena kvalitete bešavnog uveza
Nakon obrade
hrpta KB
Nakon kidanja
Bn_80
Nakon obrade
hrpta KB
Nakon kidanja
V_80
Chart: Kriterij odabira vrste papira u bešavnom uvezu s EVA hot-melt ljepilom
| Bn_80 | Bn_100 | V80
Indeks čvrstoće bešavni uvez (Nm/g) | 10.79 | 10.41 | 11.16
Indeks čvrstoće papira (Nm/g) | 26.78 | 26.77 | 19.91
FOGRA | 8.25 | 6.6 | 8.25

## Slide 21: Procjena kvalitete bešavnog uveza
Nakon obrade
hrpta KB
Bn_80
Nakon obrade
hrpta KB
V_80
Svojstva papira (ISO 187:1990) | Standard | Bn_80 | Bn_100 | V80
Debljina, µm | ISO 534 | + | ++ | +++
Specifični volume, g/cm3 | ISO 534 | + | ++ | +++
Udio pepela, % | TAPPI 413 | ++ | +++ | +
Udio CaCO3, % | TAPI 413 | + | ++ | +
Površinska hrapavost-Bendtsen A, ml/min B, ml/min | ISO 2494 | +++ + | + + | +++++ +++++
Indeks čvrstoće CD, Nm/g | ISO 1924-2 | ++ | ++ | +
Linijska deformacija CD, % | ISO 1924-2 | ++ | + | ++
Naprezanje CD, MPa | ISO 2758 | +++ | +++ | +
Modul elastičnosti MD, mNm2/g | ISO 2758 | ++ | ++ | +
Indeks cijepanja CD, Nm/g | ISO 1974 | ++ | ++ | +
*Voluminozni (tehnička celuloza s udjelom drvenjače većim od 10%, posno mljevenje)
Nakon obrade
hrpta KB
Bn_100

## Slide 22
Chart: Kriterij odabira vrste papira u bešavnom uvezu sa EVA hot-melt ljepilom
| Bn_80 | Bn_100 | Bps115 | Bpm150 | V80
Indeks čvrstoće bešavni uvez (Nm/g) | 10.79 | 10.41 | 4.29 | 4.4 | 11.16
Indeks čvrstoće papira (Nm/g) | 26.78 | 26.77 | 20.64 | 20.94 | 19.91
FOGRA | 8.25 | 6.6 | 5.74 | 4.4 | 8.25

## Slide 23: Zaključak
formu bešavnog uveza knjige prikladna je za sve vrste papira
pod uvjetom da se koristi prikladno ljepilo (HM/PUR)
veličina naklade je primarni kriterij za odabir bešavne tehnologije uveza
za male i srednje naklade knjiga preporuka je koristiti hot-melt ljepilo
- preporuka je hot-melt ljepilo koristiti sa nepremazanim papirima
- bešavna forma uveza se ne preporuča sa premazanim papirima
(obvezatna je forma šivanog uveza s hot-melt ljepilom)/
“strojna proizvodnja knjiga”
za velike naklade knjiga preporuka je koristiti PURmelt ljepilo
- automatizirani tehnološki proces uveza knjiga/ “linijska proizvodnja knjiga”
- preporuča se koristiti za sve vrste papira, posebno za bezdrvne
satinirane (glatke) i površinski premazane papire

## Slide 24: Preporuka odabira ljepila s obzirom na vrstu papira
BEZDRVNI PAPIR |  |  |  | 
Nepremazani | Satinirani | Premazani | VOLUMINOZNI | RECIKLIRANI
Sadržaj knjige
Sadržaj knjige
Sadržaj knjige
Sadržaj knjige
Sadržaj knjige
male i srednje velike naklade
male i srednje velike naklade
male i srednje velike naklade
male i srednje velike naklade
male i srednje velike naklade
Velika naklada
Velika naklada
Velika naklada
Velika naklada
Velika naklada
Literatura:
Znanstvena
Stručna (udžbenici)
Referentna (rječnici)
Beletristika
Znanstvena fantastika
Povijesni romani
Autobiografski romani
Putopisi, Dječja literatura
(jednobojni i
*višebojni tisak)
Literatura:
Znanstvena
Stručna (udžbenici)
Referentna (leksikon, turistički vodič, enciklopedije)
Putopisi
Časopisi
(višebojni tisak)
Literatura:
Znanstvena
Stručna (udžbenici)
Referentna (leksikon, turistički vodič, enciklopedije)
Putopisi
Dječja literatura
Časopisi
(višebojni tisak)
Literatura:
Popularno-znanstvena
Referentna (rječnici)
Beletristika
Znanstvena fantastika
Povijesni romani
Autobiografski romani
(jednobojni tisak)
*Upute za korištenje
* Knjige za jednokratnu upotrebu
(jednobojni tisak)
Opseg
Opseg
Opseg
+ ŠIVANA FORMA UVEZA
+ ŠIVANA FORMA UVEZA
“strojna proizvodnja knjiga”
“Linijska proizvodnja knjiga”